**Tööde album**

**Restaureerimisprotokoll**

Maris Vojdani

Teostaja nimi

Üliõpilane, IV kursus

Ametinimetus

Kõrgem Kunstikool Pallas, mööbliosakond

Tööde läbiviimise koht (asutus/osakond)

Annes Hermann, meister, Kõrgem Kunstikool Pallas

Juhendaja /ametinimetus/asutus

Pilt, millel on kujutatud kapp, mööbel, siseruumis, köök

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Foto1: Kapp enne restaureerimist

1. **Objekti andmed**

|  |  |
| --- | --- |
| Nimetus | Puhvetkapi alumine korpus |
| Autor | Teadmata |
| Dateering | 1930.-ndad |
| Materjal | Okaspuu (kuusk); lehtpuu (kask) |
| Tehnika | Kilp- ja raamkonstruktsioon; aaderdus |
| Mõõtmed | 112 x 103 (192) x 63 cm |
| Omanik | Liis Savikov |
| Tähis | Puudub |

1. **Konserveerimistööde ülesanne/eesmärk**

|  |  |
| --- | --- |
| Puhastamine, viimistluse eemaldamine, viimistluse uuendamine, kahjustatud ja puuduvate detailide asendamine, konstruktsiooni tugevdamine. | |
| Tööde teostamise aeg | 18.11.2019 – 31.01.2020 |

1. **Objekti iseloomustus**

|  |  |
| --- | --- |
| Kirjeldus  Pilt, millel on kujutatud kapp, mööbel, köök, siseruumis  Kirjeldus on genereeritud automaatselt  Foto 2: Kapi alumine osa | Kilpkonstruktsioonina lahendatud kaheosalisel puhvetkapil on kaks ust, mille kohal paiknevad kaks sahtlit.  Külgkilbid kinnituvad põhja külge kalasabatappidega, mis on kaetud profileeritud liistuga.  Kapil on treitud balustrikujulised jalad.  Kapi põhi, küljed ja pealmine paneel on valmistatud kuusest.  Kapi välispind on aaderdatud.  Ustel ja sahtlitel on metallist stiilitunnustega furnituur.  *Kapi kohta teame nii palju, et vähemalt aastast 1950 on see olnud Pärnumaal, Audru vallas , Umblaugu talus. Talus elas minu vanaema Elfriede Krapp (Metsanurm) . Algselt pärineb kapp kusagilt Viljandimaalt, täpsemalt ei ole kahjuks enam võimalik küsida kuna ei ole ühtegi seotud isikut alles enam.* (Liis Savikov) |
| Autori v töökoja märgistus, signatuur | Puudub |
| Muud pealdised, märgid, tekstid | Puuduvad |
| Andmed varasemate konserveerimis-restaureerimistööde teostamise kohta | Ei ole varem restaureeritud |
| Kirjandus- ja arhiiviallikad |  |

1. **Objekti seisund enne konserveerimist**

|  |  |
| --- | --- |
| Seisundi kirjeldus  Pilt, millel on kujutatud kapp, mööbel, puust, vana  Kirjeldus on genereeritud automaatselt  Foto:3 | Kapi pinnad ja katteviimistlus on tugevalt määrdunud, aaderdus on kulunud.  Kapi pealmisse ja tagaseina paneelidesse on puidu kuivamise tõttu tekkinud lõhed.  Kapi põhjas ja tagaseina paneelides on koi- ja näriliste kahjustused.  Kapi jalgadel on putukakahjutused.  Lukuplaadid, lukud ja spingaletid on roostetanud.  Kapi riiul ei ole säilinud. |
| Kokkuvõtlik/üldine hinnang objekti seisundile | Rahuldav |

1. **Konserveerimistööde kava**

|  |  |
| --- | --- |
| Tööde loetelu | Tööde põhjendus |
| Eseme üldseisundi dokumen-teerimine: kirjeldamine ja pildistamine | Fikseerida eseme seisund, tuvastada konstruktsiooni kahjustused, määrata viimistluses kasutatud materjalid |
| Eseme puhastamine | Mustuse eemaldamine |
| Eseme konstruktsiooni tugevdamine | Kapi pealmise paneeli fikseerimine |
| Putukate kahjustuste parandamine | Toonesepa käikude täitmine |
| Näriliste poolt tekitatud kahjustuste parandamine | Aukude täitmine |
| Jalgade valmistamine | Stabiilse toetuspinna tekitamine |
| Puuduva riiuli valmistamine | Puuduva pinna taastamine |
| Kulunud ja kahjustatud viimistluse retušeerimine ja osaline eemaldamine | Viimistluskihile tervikliku üldmulje taastamine |
| Katteviimistluse taastamine |  |
| Lukuplaatide puhastamine | Rooste eemaldamine |
| Lõppdokumentatsiooni vormistamine | Teostatud tööde ja kasutatud materjalide fikseerimine |

1. **Konserveerimistööde kirjeldus**

|  |  |
| --- | --- |
| Teostatud tööd | Kasutatud materjalid ja töövahendid |
| Eseme üldseisundi dokumenteerimine: kirjeldamine ja pildistamine | Fotokaamera Canon; mõõdulint; tekstitöötlusprogramm Word |
| Kapi korpuse ja sahtlite kuivpuhastus | Tolmuimeja; taldlihvimismasin |
| Kapi korpuse ja sahtlite märgpuhastus | Auruti (Plyno GV 6); roheline seep; vesi |
| Viimistluskihi puhastamine | Lakieemaldusgeelid Pregan Megaclean X - tra ja Paint and Varnish Remover; hambahari; pesukäsn; roheline seep; vesi |
| Kapi pealmise paneeli fikseerimine freesitud pesasse paigaldatud liistu abil | Okaspuit (mänd); PVA liim; käsifrees Ø8 mm |
| Toonesepa käikude täitmine | Linaõlikitt; pahtlilabidas; karukeel P360 |
| Jalgade rekonstrueerimine | Lehtpuit (kask); PVA liim; treipink |
| Lukuplaatide puhastamine roostest | Terashari |
| Kulunud viimistluskihi retušeerimine | Akrüülvärvid, pintsel |
| Uue viimistluskihi põhja pealekandmine \* | Jänesenaha liim; kriit, pintsel |
| Aaderduse taastamine | Pintsel; kartongist kamm; |
| Viimistlemine | Eskaro puidulakk (alküüd Nr.10) |
| Lõppdokumentatsiooni vormistamine | Fototöötlusprogramm PhotoShop; tekstitöötlusprogramm MS Word |
| Muudatused konserveerimistööde kavas |  |

1. **Illustratiivne materjal (fotod, skeemid jne)**

\* Kriidikrundi koostis

1L vett (sellest ¼ L maarjajääle)

60 -70g jänesenahaliimi (graanulid)

5g maarjajääd

1 osa kriiti

1 osa tsinkvalget

A room with a wooden floor

Description automatically generated Pilt, millel on kujutatud kapp, puust, siseruumis, mööbel

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Foto 3: Vaade korpuse sisse enne ja pärast puhastamist ja parandusi.

A wooden table

Description automatically generated

Foto 4: Kapi viimistluskihi puhastamine: üleval puhastatud pind, all puhastamata pind.

A picture containing indoor, floor, cabinet, wall

Description automatically generated A picture containing indoor, wall, wooden, cabinet

Description automatically generated

Foto 5: Vasakpoolsel pildil lõhe kapi pealmises paneelis. Parempoolsel pildil fikseerimiseks paigaldatud liist.

A picture containing wooden

Description automatically generated 

Foto 6: Kulunud dekoratsioonielementide taastamine akrüülvärvidega: vasakul enne ja paremal pärast.

1. **Teostatud tööde tulemus**

**Pilt, millel on kujutatud kapp, köök, mööbel, siseruumis

Kirjeldus on genereeritud automaatselt**

Foto 7: Kapp peale restaureerimist

1. **Säilitus- ja hooldusjuhend**

Kuupäev

Allkiri